**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА**

1.Требования к сырью:

- древесина – дуб, ясень.

2. Размер заготовки:

- толщина: 18 – 22 мм.

- ширина: 38 – 42 мм.

Нестандартные размеры щитов изготавливаются под заказ

3. Предельные отклонения от номинальных размеров:

- по длине- 0+ 10 мм

- по ширине – 0+5 мм

- по толщине - ±0,2 мм

4. Влажность древесины: 6-10 %

5. Склеивание древесины производится на клее Клейберит 314.3

Влагостойкость Д-4. Прочность клеевых швов согласно ГОСТ 15613.1-84

6. Сращивание древесины производится с закрытым шипом на клее Клейберит 314.3

7. Конечная зернистость шлифовальной ленты: Р 120

8. Наличие пороков в изделии указаны в таблицах, пороки не указанные в таблицах не допускаются.

9.Каждый щит упакован в термоусадочную полиэтиленовую пленку, изготовленную согласно ГОСТ-25951-83, нестандартные размеры упаковываются в стрейч пленку.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***СРАЩЕННЫЙ ЩИТ ИЗ ДУБА СОРТ САВ*** | | |
| пороки древесины | сторона А | сторона В |
| 1. Изменение цвета | не допустимо | без подбора |
| 2.Распил ламелей (радиальный, тангенциальный ) | без подбора | без подбора |
| 3.Сердевинные лучи | допустимо | допустимо |
| 4. Сучки здоровые светлые прочно сросшиеся | не допустимо | допустимо диаметр до 5 мм, расположены не в одном месте |
| 5.Сучки здоровые частично сросшиеся и несросшиеся | не допустимо | допустимо диаметр до 3 мм, расположены не в одном месте |
| 6.Заболонь | не допустимо | допустимо |
| 7.Гниль | не допустимо | не допустимо |
| 8.Механические повреждения, непрострог | не допустимо | не допустимо |
| 9.Трещины | не допустимо | не допустимо |
| 10.Побурение | не допустимо | допустимо |
| 11.Червоточина | не допустимо | не допустимо |